国家计量技术规范《光谱逆反射标准器校准规范》

（征求意见稿）编制说明

1、任务来源

根据国家质检总局2022年法规制定或修订任务，受全国光学计量技术委员会的委托，由中国计量科学研究院负责制定《光谱逆反射标准器校准规范》。

2、编制依据

2.1 JJF 1071－2000 《国家计量校准规范编写规则》国家计量技术规范；

2.2 JJF 1059-1999 《测量不确定度评定与表示》国家计量技术规范；

3、编制背景

逆反射材料作为在公路交通中广泛应用的道路指示标志，需要定期进行性能检测。用于检测逆反射标志材料性能能的逆反射标志测量仪应运而生，它大量用于道路逆反射标志的性能检测，及矿山；航空安全标志的测量和逆反射膜产品质量的检测。

作为检测/校准逆反射标志测量仪的媒介，逆反射标准板承担了由绝对复现量值的逆反射标准向逆反射标志测量仪传递（逆反射）光强系数和逆反射系数的任务。

《光谱逆反射标准器校准规范》的编制对光谱逆反射颜色量值传递提供了准确可靠的保障。

4、修订的主要内容及情况说明

4.1 量值传递的范围

各种颜色和各种工作原理的逆反射标准板进行的校准。

4.2 量值传递系统的基准点

公式计算样品的日间和夜间逆反射颜色

X=KλSλxλϕλΔλ

Y=KλSλyλϕλΔλ

Z=KλSλzλϕλΔλ

x=XX+Y+Zy=YX+Y+Z

xλ、yλ、zλ是CIE1931标准色度观察者色匹配函数；

ϕλ是被测光谱逆反射标准器的光谱反射比（可用ρλ表示）；

Sλ为标准照明光源或标准A光源的相对光谱功率分布。

4.3制定主要内容

4.3.1计量性能

主要技术指标

1.日间逆反射颜色（），日间逆反射颜色应满足GB/T 18833-2012道路交通反光膜 5.4中的要求。

2.夜间逆反射颜色（），夜间逆反射颜色应满足GB/T 18833-2012道路交通反光膜5.4中的要求。

4.3.2测量标准及其他设备

对校准装置的组成和测量条件进行了描述。

光谱逆反射颜色校准装置，应具有可独立标定、溯源的标准准直A光源、入射角调节器、观测角调节器、测量系统、反射测量单元、标准夹具和控制系统等。

4.3.3校准方法

对光谱逆反射标准器的主要计量性能的校准方法进行了描述。

起草人：郑春弟

2022年08月07日